ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

А170

Описание:  Двукомпонентен безцветен  изолатор на МДФ и екзотична дървесина

Подходящ за:  мебели

Вид дървесина:  махагон,орех, дървесина с танин

ХИМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вискозитет (20°C):                                                                                    43“ (+/-5)% Din 2

Сухо вещество:                                                                                         17(+/-1)%

Специфично тегло (20°)                                                                         0.875(+/-1%) Кг/л

ПРИЛОЖЕНИЕ

С пистолет, с четка, с гъба

ПРИГОТВЯНЕ НА СМЕСТТА

- Катализатор                                                                                 B7

% катализатор                                                                             100%

Рзреждане                                                                                   с разредител

% на разреждане-с пистолет                                                  40%

% на разреждане -завеса

% на разреждане -потапяна

Вискозитет(20°C) при плилагане с пистолет:

Вискозитет(20°C)  при плилагане чрез завеса:

Вискозитет(20°C) при плилагане чрез потапяне:

Сухо вещество –нанасяне с пистолет:                                                 22.1%

Сухо вещество –нанасяне чрез завеса:

Сухо вещество –нанасяне чрез потапяне:

РАЗХОДНА НОРМА

80-100гр/кв.м

ПРОЦЕС НА СЪХНЕНЕ (ПРИ t° 20°)

Време без прах                                     10 минути

Възможност за шлайфане                след 2-3 часа

Възможност за докосване                 60 минути

Възможност за повтаряне                 след 4 часа, без шлайфане

Възможност за подреждане

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА СЛЕД НАНАСЯНЕТО НА ГРУНДА

Шлайфане                                     шкурка 220-400

УПОТРЕБА

Изолатор за дървесина с дълбоки пори или танин; нанасят се 3 ръце през един час. След 4 часа е необходимо да се шлайфа за правилна адхезия.

ПРОЦЕДУРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте опаковките добре затворени, на проветриво място с температура  между 15°C и 25°C.

ПРЕДПАЗЛИВОСТ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО

Потребителя е отговорен за това да използва продукта на място с адекватно движение на въздуха и  съответствие свсички правила за хигиена и безопастност.